直接點選即可連結該分包計畫摘要

| 科技專案計畫名稱 | 學研合作題目名稱(聯絡人/分機) |
| --- | --- |
| 關鍵鋼鐵材料及其零組件開發三年計畫 | - 低熱膨脹鑄鐵製程參數研究(聯絡人：葉松瑋/分機2563) |

計畫名稱：關鍵鋼鐵材料及零組件開發三年計畫

| 分包計畫 名稱 | 內容簡要說明 | 具體產出及產品應用 | 關聯科專分/子計畫及工作項目名稱 | 本分包計畫之必要性（與關聯計畫之互補性等） | 預估經費(仟元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 低熱膨脹鑄鐵製程參數研究 (聯絡人： 葉松瑋/分機2563) | ‧本委託研究係針對低熱膨脹鑄鐵材料中除目前現有添加鎳與鈷元素外，探討其它低價位元素添加對材料磁性轉變及熱膨脹係數影響。 ‧研究內容包括： 1.Ni+Co添加量在25%以下時(Co添加量5%以下)，在添加其它低價位元素使其熱膨脹係數≦8×10-6/℃(100℃) 2.合金材料機械性質符合JIS FCD450規範要求(抗拉強度達450Mpa以上，伸長率達10%以上) | ‧本計畫產出之合金材料將可應用在真空幫浦轉子及工具機零組件。 | 本計畫除應 用在高值化 金屬材料產 業技術突圍 研發計畫外， 可應用在100 年科專中金 屬元件之精 微設備開發 計畫中微型 零件的應用 | ‧本計畫主要針對低價位低膨脹鑄鐵進行基礎研究，對於其未來應用在工具機加工精度的提升及應用普及性有重要影響。 | 500 |